Vitex Turbo 32, 46

Турбинные масла

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высококачественные турбинные масла, изготовленные из минеральных базовых масел двойной гидроочистки с улучшенным пакетом антиокислительных и противоизносных присадок. Предназначены для применения в централизованных системах смазки паровых и газовых турбин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают надежную защиту от ржавчины и коррозии

- Обладают отличной гидролитической стабильностью и деэмульгирующими свойствами

- Предотвращают образование шламовых отложений в процессе эксплуатации

- Имеют улучшенные антипенные характеристики

- Продлевают срок службы технологического оборудования, снижают затраты на дополнительное обслуживание

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Типичные характеристики | Фактические значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Turbo 32 | Turbo 46 |  |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 0,860 | 0,860 |  |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | 34,8 | 49,7 |  |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 5,9 | 8,2 |  |
| Индекс вязкости | 113 | 138 |  |
| Температура застывания, °С | Минус 18 | Минус 18 |  |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С | 213 | 218 |  |

УПАКОВКА

Масла Vitex Turbo 32, 46 выпускаются в полиэтиленовых канистрах 20л, 30л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)

- ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)

- OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

www.vitex.mobi

Вышеуказанные показатели представляют собой средние значения на момент подготовки данной технической документации. Точные значения, соответствующие партии продукта, указаны в паспорте качества. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления. ООО “Ви Кемикалз” 606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12Б.