GNV Premium Force LL 10W-40

Синтетическое моторное масло API CI-4, ACEA E4/E7

Описание

GNV Premium Force LL 10W-40 – всесезонное синтетическое моторное масло с увеличенным интервалом замены и высочайшими эксплуатационными свойствами для высокомощных тяжелонагруженных дизельных двигателей.

Применение

GNV Premium Force LL 10W-40 рекомендуется для увеличенного интервала эксплуатации в тяжелонагруженных дизельных двигателях без сажевых фильтров (DPF) с турбонаддувом и без него, отвечающих экологическим требованиям Евро V и ниже. Предназначено для дизельных двигателей с системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и нейтрализации отработавших газов (SCR) шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и подобная техника) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая, строительная и другая). Разработано в соответствии с требованиями производителей техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA E4/E7.

Соответствие требованиям

ACEA E4/E7; API CI-4; Cummins 20077/20078; Deutz DQC III-10; Detroit Diesel 93K215; MAN M 3277; Mack EO-N; MTU Type 3; MB 228.5; Scania LDF-2; Renault Trucks RLD-2/RXD; Volvo VDS-3

Преимущества

- Высокое щелочное число обеспечивает более высокий ресурс масла при нейтрализации кислот, образующихся при сгорании высокосернистого топлива;

- Увеличение интервалов замены масла при использовании средне- и низкосернистого топлива;

- Высокие моюще-диспергирующие свойства обеспечивают чистоту поршней и предотвращают образование вредных отложений в картере;

- Высокая устойчивость к окислению гарантирует длительную работу масла в высокотемпературных режимах;

- Превосходные антикоррозионные характеристики защищают детали двигателя.

Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D 445 | 15,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 170 |
| Вязкость динамическая при -25°С, ССS, мПа*с(сП) | ASTM D 5293 | 4200 |
| Вязкость динамическая при -30°С, MRV, мПа*с(сП) | ASTM D 4684 | 33040 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 220 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | Минус 39 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 13,9 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | ASTM D 874 | 1,5 |
| Испаряемость по методу NOACK, % масс. | ASTM D 5800 | 9,5 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D 1298 | 0,860 |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. 
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.